# Система ПРАСПАН ХАРД

ТУ 5772-001-15059795-2002

Покрытие марки «ПРАСПАН-Хард» - покрытие полов для промышленных, в том числе в «чистых» и «особо чистых» помещениях с классом чистоты не выше 1000. Применяется при умеренной и значительной  механической нагрузке на пол. Устраивается с дополнительным армированием стекловолокном (входит в цену) Требует минимальной подготовки основания при реконструкции ранее эксплуатируемого бетонного или мозаичного основания с большими  разрушениями. Высокоэффективен для любых видов промышленных, складских и административных помещений.

Основой материала "ПРАСПАН" является синтетическая смола, модифицированная метилметакрилатами. Свойства основы и ряд специальных добавок и придают материалу его уникальные свойства.

Основные свойства:

  - Высокая прочность;

  - Стойкость к воздействиям:

Абразивным

Химическим

Ударным

  - простота поддержания чистоты;

  - эстетичность;

  - хорошие гидроизоляционные свойства;

  - высокая экономичность;

  - легкость исправления возникших дефектов;

  - возможность изготовления без помощи квалифицированных специалистов.

Расход материалов в системе

| № п/п | Наименование | Расход кг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покровный состав Праспан Стандарт | 2 |
| 2 | Грунтовочный состав "Праспан" | 1,5 |
| 3 | Паста колеровочная тип А | 0,04 |
| 4 | Отвердитель | 0,025 |
| 5 | Стекломатериал | 0,3 |

Санитарно-эпидемологическое заключение № 66.01.10.577.П.003667.12.04 от 21.12.2004г.

Сертификат       пожарной       безопасности       №       0109598       от       16.12.2005г.       № ССПБ.РхЦ.ОП056.В.00096

Физико-механические показатели затвердевшего покрытия.

| Наименование показателя | Нормативные показатели |
| --- | --- |
| Внешний вид покрытия пола | Ровное гладкое покрытие |
| Прочность при сжатии | не менее 92,7 Мпа |
| Прочность при растяжении | не менее 22,6Мпа |
| Адгезия покрытия при отрыве от бетона класса В15 | не менее 2,2 Мпа |
| Плотность | 1,64 гр/см. |
| Относительное удлинение при разрыве | Не менее 6,5 % |
| Стойкость к ударным воздействиям покрытия пола (кг. с высоты 1 м) | 15 |
| Износостойкость покрытия пола | 0,057гр/см2 |
| Водопоглощение | не более 0,15 % |
| Удельное поверхностное электро сопротивление покрытия пола | 4,2*1015 Ом |
| Искрообразование | Не искрит |
| Пожаробезопасность | Г1 |
| Термостойкость | при 100°С в сухой среде; при 60°С во |
|  | влажной среде не наблюдается |
|  | изменение прочности, цвета, |
|  | образования пузырей и отслаивания |
|  | покрытия |
| Морозостойкость | после 25 циклов «замораживание - |
|  | оттаивание» не наблюдается потери |
|  | прочности и деформирования покрытия |
| Химическая стойкость | Соляная кислота (HCI) 37%, серная |
|  | кислота (H2S04) 20%, азотная кислота |
|  | (HN03) 20%, фосфорная кислота (Н3Р04) |
|  | 20%, уксусная кислота (СН3-СООН) 5%, |
|  | карбонат натрия (Na2C03) 5%, лимонная |
|  | кислота (СбН807) 5%, хлорид натрия |
|  | (NaCI) 10%, гидроокись натрия (NaOH) масло(машинное) 100%, бензин 100% и др. |

"Примечание к таблице: Отклонение от указанных нормативных показателей контролируемых параметров не должно превышать 5%.